*) AES/EBU & DMX CABLE

1. 개요

본 제품은 AES/EBU & DMX 케이블로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

DMX와 AES/EBU 규격에 의한 장거리 디지털 전송

구리 메쉬 스크린과 알루미늄/백금호일 사용으로 전자기장에 훌륭한 보호 효과

특별히 거친 외피 사용으로 매우 내구성이 큼

적용: 스캐너 네트워킹과 체크백 기능을 가진 조명 시스템, 디지털 컨트롤 유닛과 여러 종류의 장비들 간의 연결 등, PE 버전은 매설 설치에 적합하며 해수에 강한 특성을 가짐

3. 규격 및 사양

Properties	: OFC oxygen free copper

Signal transmission	: symmetrical

Construction	: [2(2LI2YS0,34mm²)(ST)]CY

Jacket material	: PVC

Jacket Ø [mm]	: 7,00

Number of Channels (AES/EBU, DMX)	: 1

Inner conductor (AES/EBU, DMX)	: 4

Inner conductor (AES/EBU, DMX) [mm²]	: 0,34

Inner conductor Ø (AES/EBU, DMX) [mm]	: 0,66

AWG (AES/EBU, DMX)	: 22

Shielding	: Copper-cross mesh, tined + AL

/ PT foil

Shielding factor [%]	: 100

Copper strands (AES/EBU, DMX)	: 7

Copper strand Ø (AES/EBU, DMX) [mm]	: 0,25

Conductor insulation material	: PE

Conductor insulation Ø [mm]	: 1,70

Weight per 1 m [g]	: 65

UV-resistant	: yes

Fire load per m [kWh]	: 0,22

Style variant	: round

Packing	: 100 m spool

Temperature min. [°C]	: -25

Temperature max. [°C]	: 70

Width [mm]	: 7

Height [mm]	: 7

* BINARY 434 DMX 512 동급이상품