*) ANTENNA CABLE

1. 개요

본 제품은 50Ω 안테나 결선용 케이블로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

age-resistant 외피사용으로 매우 긴 수명

일관성 있고 정확한 전기적수치

손쉬운 사용

모든 스탠다드 플러그 커넥터와 호환

적용: 데이터 전송, 고주파수, 안테나, 고정 설치, 하이파이, 컴퓨터 용

3. 규격 및 사양

Properties	: OFC oxygen free copper

Construction	: 02YSCY

Jacket material	: PVC

Jacket Ø [mm]	: 5,00

Number of Channels (video)	: 1

Inner conductor (video)	: 1

Inner conductor (video) [mm²]	: 0,48

Inner conductor Ø (video) [mm]	: 0,78

AWG (video)	: 20

Shielding	: Copper braiding tin-plated

Shielding factor [%]	: 92

Copper strands (video)	: 19

Copper strand Ø (video) [mm]	: 0,18

Conductor insulation material	: PE

Conductor insulation Ø [mm]	: 2,95

Weight per 1 m [g]	: 38

UV-resistant	: yes

Fire load per m [kWh]	: 0,15

Style variant	: round

Packing	: 100 m ring

Packing	: 500 m spool

Velocity factor	: 0,66

Temperature min. [°C]	: -25

Temperature max. [°C]	: 70

RG-Type	: RG58 C/U

Width [mm]	: 5

Height [mm]	: 5

* RG58/C/U 동급이상품