*) MICROPHONE CABLE

1. 개요

본 제품은 마이크케이블로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

4가닥 선의 크로스오버 연결로 인해 노이즈에 매우 강함

자체 2개의 별도 도체로 인해 팬텀 파워 공급과 스테레오 케이블로 사용 가능

매우 높은 전송율의 안정성과 선형의 사운드 전송

두꺼운 PVC 외피 사용으로 내구성이 매우 크며 좋은 인장강도를 가짐

나선형의 구리 메쉬 스크린과 금속 플리스 호일을 사용하여 100% 차폐효과

적용: 프로페셔널 스튜디오, 외부 이펙터 연결 또는 리턴 신호를 필요로 하는 컨트롤 장비 연결, 프로페셔널 미디, 하이파이 기기 연결 등

3. 규격 및 사양

Properties	: OFC oxygen free copper

Signal transmission	: symmetrical

Construction	: (4LI2Y0,20mm²)(ST)DY

Jacket material	: PVC

Jacket Ø [mm]	: 6,50

Number of Channels (audio)	: 1

Inner conductor (audio)	: 4

Inner conductor (audio) [mm²]	: 0,20

Inner conductor Ø (audio) [mm]	: 0,50

AWG (audio)	: 24

Shielding	: Copper spiral shielding tinplated + conductive	fleece-foil

Shielding factor [%]	: 100

Copper strands (audio)	: 102

Copper strand Ø (audio) [mm]	: 0,05

Conductor insulation material	: PE

Weight per 1 m [g]	: 53

UV-resistant	: yes

Fire load per m [kWh]	: 0,22

Style variant	: round

Packing	: 100 m spool

Packing	: 500 m spool

Temperature min. [°C]	: -25

Temperature max. [°C]	: 70

Width [mm]	: 6,5

Height [mm]	: 6,5

* SQUARE 4-CORE 동급이상품