*) MICROPHONE CABLE

1. 개요

본 제품은 마이크 케이블로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

내열성이 강한 ARAMID 스트레인 릴리프 성분 적용

영상 110℃까지 열 보호

높은 벤딩 사이클 수, 감기 쉬움

적용: 극장에서 서스펜션 마이크에 사용되는 전동 릴, 다양한 스테이지에서의 활용, 영구적인 설치(야외) 등

3. 규격 및 사양

Properties	: OFC oxygen free copper

Signal transmission	: symmetrical

Construction	: (2LI2X0,34mm²+2(ZN)2X)18Y C18YC

Jacket material	: TPE

Jacket Ø [mm]	: 7,30

Number of Channels (audio)	: 1

Inner conductor (audio)	: 2

Inner conductor (audio) [mm²]	: 0,34

Inner conductor Ø (audio) [mm]	: 0,66

AWG (audio)	: 22

Shielding	: Copper braiding shield., tinplated, with 0.10	mm indiv. strand

Shielding factor [%]	: 95

Copper strands (audio)	: 42

Copper strand Ø (audio) [mm]	: 0,10

Conductor insulation material	: Cross linked Polyolefin

Weight per 1 m [g]	: 59

UV-resistant	: yes

Fire load per m [kWh]	: 0,45

Style variant	: round

Packing	: 100 m spool

Packing	: 500 m spool

Temperature min. [°C]	: -20

Temperature max. [°C]	: 110

Width [mm]	: 7,3

Height [mm]	: 7,3

* TEMPOFLEX 동급이상품