*) PATCH CABLE

1. 개요

본 제품은 패치 케이블로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

자체 훌륭한 리츠 디자인으로 인해 높은 유연성

표면 95%를 커버하는 촘촘한 나선형 메쉬 스크린으로 높은 차폐 효과

견고한 PUR 외피 적용으로 내구성이 강한 Notch 보호

적용: 믹싱 콘솔과 랙 및 기타 오디오 구성 요소의 내부 배선, 클립온 마이크와 이어폰, 스피커 유닛 등에 적합한 유연한 케이블, 아답터 케이블 등

3. 규격 및 사양

Properties	: OFC oxygen free copper

Signal transmission	: symmetrical

Construction	: (2LI2Y0,14mm²)DY

Jacket material	: PUR Master-Blend

Jacket Ø [mm]	: 2,60

Number of Channels (audio)	: 1

Inner conductor (audio)	: 2

Inner conductor (audio) [mm²]	: 0,14

Inner conductor Ø (audio) [mm]	: 0,42

AWG (audio)	: 26

Shielding	: Copper spiral shielding + filler strand,	tin-plated (0.22 mm²)

Shielding factor [%]	: 95

Copper strands (audio)	: 18

Copper strand Ø (audio) [mm]	: 0,10

Conductor insulation material	: PE

Conductor insulation Ø [mm]	: 0,90

Weight per 1 m [g]	: 13

UV-resistant	: yes

Fire load per m [kWh]	: 0,08

Style variant	: round

Packing	: 100 m spool

Temperature min. [°C]	: -30

Temperature max. [°C]	: 70

Width [mm]	: 2,6

Height [mm]	: 2,6

* CICADA SO-D14 동급이상품